TEGUBAND  86.120 / 121 / 122		


Beanspruchungsgruppen

Vorkomprimierte imprägnierte Fugendichtbänder

Beanspruchungsgruppen gemäss DIN 18 542

| Beanspruchungsart | Beanspruchungsgruppe |
| --- | --- |
|  | BG 1 | BG 2 |
| Fugenbewitterung | direkt | entfällt |
| Schlagregeneinwirkung | stark | gering |
| Tauwassereinwirkung | hoch | gering |
| Einwirkung von Luftfeuchte | langzeitig | langzeitig |
| Winddichtigkeit | normal | normal |

Anforderungen nach DIN 18 542

„Abdichten von Aussenwandfugen mit imprägnierten Dichtungsbändern aus Schaumkunststoff“

| N° | Eigenschaft | BG 1 | BG 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fugendurchlasskoeffizient a bei 10 Pa | ≤ 0.1 m³/(h ( m ({daPa}n) | ≤ 0.1 m³/(h ( m ({daPa}n) |
| 2 | Schlagregendichtheit von Fugen bei ∆p | ≥600 Pa | ≥ 300 Pa |
| 3 | Schlagregendichtheit von Fugenkreuzungen bei ∆p | ≥600 Pa | - |
| 4 | Temperaturwechselbeständigkeit | von – 20 bis + 80°C | von – 20 bis + 60°C |
| 5 | Beständigkeit gegen Licht- und Feuchteeinwirkung | muss sichergestellt sein | - |
| 6 | Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen | bis + 80°C | bis + 60°C |
| 7 | Brandverhalten | B 1 | B 2 |
| 8 | Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | ≤ 100 | ≤ 100 |

09.2004